附件2：

怀化市2016年上半年预拌混凝土企业及混凝土专项质量检查汇总表（县市区23家）

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	1
	沅陵刘伍子混凝土公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.原材料进场验收信息不清，未建立原材料抽样台账
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	2
	沅陵大汉混凝土有限公司
	停    产
	
	

	3
	沅陵县康瑞混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.部分原始记录数据修约不规范；3.粉煤灰未进行活性指数检验
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	4
	辰溪县成金混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.部分原始记录签字不全；3.部分原始记录修约不规范
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	5
	溆浦怀溆混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.标养室温度达不到要求，不能正常运行；3.个别原始记录数据修约不规范；4.设备损坏修复无记录无校核
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书”

	6
	溆浦泰鑫混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.试验原始记录修约不符合要求；3.原始记录签字不符合要求；4.未按检测试验要求出具1份试验报告；5.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；6.水泥压力机无法正常运行；7.砼试件无标识或没有唯一性标识，且未按规范留置检毕样。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	7
	新晃长旺混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.原材料标识信息更新不及时，未逐一抽样；3.砼试件标识不具唯一性，重号；4.部分原始记录修约不规范；5.试验报告人员签字，人证不相符，未到岗。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	8
	麻阳久泰商品混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.持证人员均不在岗，试验人员无证，签字均为不在岗人员，签证审批涉嫌虚假；3.现场原材料没有进场和检验信息；4.试验室内无水泥试件，出具虚假检测报告；5.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；6.配合比原始记录数据不全；7.未按规定留样。
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	9
	芷江远大混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.砼试件7天28天编号重号，没有唯一性；3.原材料进场验收记录不全；4.试验原始记录签字不及时、不全。
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	10
	新晃富源混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.试验报告审核签字未打印；3.未施工项目提供砼试件；4.原始记录数据修约不规范；5.砼试件未按规定留置72小时；6.水泥、粉煤灰等原材料未按规范要求逐一对每批次进行抽样检验，却现场无材料标识和取样台账；7.砼试件3天28天重号，没有唯一性；8.配合比设计技术未按规范执行。
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	11
	湖南省培新园林开发有限公司
	正在搬迁
	
	

	12
	洪江市四维商品混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.砼试件编号重号,没有唯一性；3.砂试验未按规范检测；4.未完善新资质要求人员。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	13
	洪江市安江商品混凝土有限公司
	停     产
	
	

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	14
	会同天瑞混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.个别原始记录数据修约欠规范；3.未建立不合格原材料处理台账，原材料抽样台账信息不全，进场验收台账未建立；4.部分仪器设备校检已过期，未提供校检报告；5.标养室温度达不到要求。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	15
	会同东星建材有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.部分原始记录修约不规范；3.砼试件编号重号,没有唯一性；4.标养室温度达不到要求，水泥标准养护箱温度失控；5.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；6.未建立原材料取样台账；7.外加剂原材料没有出厂合格证，进场把关不严；8.配合比设计没有及时更新，变更材料未及时调整，且配合比不全面。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	16
	靖州浩天混凝土公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；3.部分试验原始记录修约不规范；4.砼试件编号重号,没有唯一性。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	17
	洪江区博大混凝土公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.砼试件编号重号,没有唯一性；3.砂石原材料堆放未分仓，现场标识牌信息不全。
	合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	18
	通道通城混凝土有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.部分原始记录修约不规范；3.设备使用人签字与试验人不相符；4.砼试件原始记录未按年度流水编号；5.水泥未对每批逐一进行试验；6.配合比设计不全；7.个别试验数据计算有错误数据。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	19
	怀化三铭建材有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；3.砼试件编号重号,没有唯一性；4.原始记录修约不规范，任意涂改；5.未按规范对进场的原材料进行抽样；6.配合比设计为按规范执行，配合比记录表格字迹十分不清楚，无法做生产指导依据；7.标养室温度达不到要求，不能正常运作；8.机制砂检测试验未按规范执行；9.内部质量生产管理混乱。
	基本符合
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	20
	湖南恒业砼有限公司
	1.未按省厅要求将试验检测数据上传；2.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；3.相关人员证件原件未存放在企业中管理备查；4.原始记录数据修约欠规范；5.个别报告中楼却和原材料检测中漏检项目；6.部分签字人员实际不在岗；7.现场原材料标识牌无产品进场日期、数量、批号、抽检日期和检验结果。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	21
	怀化大众混凝土有限公司
	1.原材料检测、砼试件数据上传数量不足；2.检测报告签字人员与证件人员不相符合；3.标养室温度达不到要求；4.砼试件未做唯一标识。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	22
	怀化八方混凝土有限公司
	1.未配备车辆冲洗设备；2.原材料检测原始记录修约不符合要求；3.检测原始记录签字不全，人证不符；3.配合比调整内容不完善，签字不及时。
	基本合格
	下发《怀化市预拌商品混凝土质量专项检查处罚建议书》

	23
	怀化盛德混凝土有限公司
	停    产
	
	     


