附件1：

怀化市2016年上半年预拌混凝土企业及混凝土质量专项检查汇总表（市本级12家）

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	1
	怀化厚德旺混凝土有限公司
	1.原材料防护棚未进行全封闭；2.不合格的原材料检测数据没有及时上传；3.砼出厂合格证签字不能打印；4.审查签字人员不在现场；5.砼试件未按年度流水标识；6.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；7.机制砂检测结论不明确。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字06号》

	2
	怀化金磊商品混凝土有限公司
	1.未配置车辆冲洗平台，骨料传送带未全封闭；2.原材料检测原始记录和检测报告签字与持证人员不符；3.仪器设备校检已过期；部分原材料检测数据不完整，信息不全。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字08号》

	3
	怀化市大汉龙城混凝土有限公司
	停  产
	
	

	4
	怀化市金雄混凝土有限公司
	1.技术负责人没有，应有四个中级工程师 ，只有1人到岗，其他三个中级工程师未到岗；2.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；3.标养室温度达不到规范要求，水泥原始记录签字不全，且人证不相符；4没有建立车辆冲洗设施和防漏处罚制度。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字02号》

	5
	怀化市台泥混凝土有限公司
	1.试验报告签字审批及检测人员不符合要求；2.原材料试验数据上传4-5月份没有数据；3.水泥标准养护箱没有及时加水；4.砼压力机试验使用记录与砼试验原始记录日期不相符；5.砼试件标识不具有唯一性；6防漏袋没有建立常态化和处罚制度。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字01号》

	序号
	商品砼企业

名称
	存在的问题
	检查结论
	处理意见

	6
	怀化市天宇混凝土有限公司
	1.工程师中级职称欠1人证书，高级工程师没有；2.文明生产设施建设不到位；3.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；4.标养室温度达不到规范要求。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字03号》

	7
	怀化恒高商品混凝土有限公司
	1.砼出厂证明签名不能打印，应由持证人员签字；2.部分签字人员已不在岗，未及时变更人员；3.原材料防护棚未进行全封闭。
	合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字10号》

	8
	怀化市天凯混凝土有限公司
	1.砼出厂证明签名不能打印，应由持证人员签字；2.文明生产设施建设没有达标；3.未建立原材料检测不合格台账；4.人员变更手续不符合要求。
	合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字09号》

	9
	怀化市华盛商品混凝土搅拌站有限公司
	1.未制定砼运载中的防漏、洒处罚措施；2.有部分检测人员签字同一人字迹不一致；3.水泥、矿粉等原材料未按出厂编号的每批抽样；4.仪器设备校检已过期，未提供校检报告；5.取样台账未分类记录；6.中级工程师3人未到岗。
	基本合格
	暂定不合格，下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字05号》

	10
	怀化市旺德混凝土有限公司
	1.同批次原材料数据不实，且间隔时间过长，抽样频次不足；2.没有建立砼运载中的防漏、洒处罚措施；3.砼出厂报告需持证人签字；4.样品标识出现重复编号；5.机制砂检测结论不明确。
	合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字07号》

	11
	怀化宏宇菲达混凝土有限公司
	1.文明生产建设工作尚未完善；2.砼试件未按年度标识；3.砼出厂证明签字不能有电脑打印、应由持证人签字；4.机制砂检测结论不明确。
	合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字11号》

	12
	怀化东星混凝土有限公司
	1.文明生产建设工作不符合要求；2.仪器设备使用维修记录不全；3.试件未按年度编号，没有唯一性；4.配合比设计计算、试配记录不完善。
	基本合格
	下发整改通知书《怀质安监2016商砼改字04号》


